# Фланцы стальные приварные встык ГОСТ 12821-80

Краткая техническая характеристика:

| Условное давление, Ру, МПа | 0,1-0,6 | 1,0-6,3 | 10 | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр, Dу, мм | 10-1600 | 10-1200 | 10-400 | 15-300 | 15-250 |
| Температура среды | От -253 до +600°С |  |  |  |  |
| Материал | 3сп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т |  |  |  |  |

Стальные приварные встык фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Ру  от 0,1 до 20 МПа.

Фланцы изготавливаются с уплотнительными поверхностями исполнения 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.

Пример условного обозначения при заказе круглого стального приварного встык фланца Dу 100 мм на Ру 1,6 МПа(16,0 атм) из стали 20 исполнения 1(с соединительным выступом):

Фланец 1-100-16 ст.20 ГОСТ 12821-80.

| Dу, мм | D, мм | D1, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h4, мм | к-во отв. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | n, шт. |  |
| Pу = 1,0 МПа (10 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 33 | 4 | 0,58 |
| 20 | 105 | 75 |  | 28 | 26 | 18 | 12 | 36 |  | 0,87 |
| 25 | 115 | 85 |  | 45 | 33 | 25 |  | 38 |  | 1,05 |
| 32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 |  | 1,54 |
| 40 | 145 | 110 |  | 62 | 46 | 38 |  | 42 |  | 1,83 |
| 50 | 160 | 125 |  | 76 | 58 | 49 |  |  |  | 2,26 |
| 65 | 180 | 145 |  | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 |  | 3,17 |
| 80 | 195 | 160 |  | 105 | 90 | 78 |  | 47 |  | 3,67 |
| 100 | 215 | 180 |  | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 8 | 4,70 |
| 125 | 245 | 210 |  | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 |  | 6,71 |
| 150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 |  |  |  | 8,17 |
| 200 | 335 | 295 |  | 240 | 222 | 202 |  | 58 |  | 11,35 |
| 250 | 390 | 350 |  | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | 14,64 |
| 300 | 440 | 400 |  | 345 | 330 | 303 | 22 |  |  | 18,66 |
| 350 | 500 | 460 |  | 400 | 382 | 351 |  |  | 16 | 24,00 |
| 400 | 565 | 515 | 26 | 445 | 432 | 398 |  |  |  | 30,00 |
| 500 | 670 | 620 |  | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | 39,20 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 650 | 636 | 602 |  |  |  | 48,80 |
| 800 | 1 010 | 950 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 24 | 87,24 |
| 1 000 | 1 220 | 1 160 |  | 1 050 | 1 028 | 992 | 29 | 80 | 28 | 119,19 |
| 1 200 | 1 455 | 1 380 | 39 | 1 256 | 1 228 | 1 192 | 33 | 90 | 32 | 179,91 |
| Pу = 1,6 МПа (16 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 33 | 4 | 0,68 |
| 20 | 105 | 75 |  | 38 | 26 | 18 |  | 36 |  | 0,87 |
| 25 | 115 | 85 |  | 45 | 33 | 25 |  | 38 |  | 1,05 |
| 32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 |  | 1,54 |
| 40 | 145 | 110 |  | 64 | 46 | 38 |  | 42 |  | 1,85 |
| 50 | 160 | 125 |  | 76 | 58 | 49 |  | 45 |  | 2,28 |
| 65 | 180 | 145 |  | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 |  | 3,19 |
| 80 | 195 | 160 |  | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 |  | 4,21 |
| 100 | 215 | 180 |  | 130 | 110 | 96 |  |  | 8 | 4,90 |
| 125 | 245 | 210 |  | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 |  | 6,75 |
| 150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 |  |  |  | 8,30 |
| 200 | 335 | 295 |  | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | 11,79 |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 |  | 17,36 |
| 300 | 460 | 410 |  | 346 | 330 | 303 | 24 | 66 |  | 22,76 |
| 350 | 520 | 470 |  | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32,04 |
| 400 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 |  | 43,00 |
| 500 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | 70,97 |
| 600 | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 |  |  | 99,30 |
| 800 | 1 020 | 950 |  | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | 130,57 |
| 1 000 | 1 255 | 1 170 | 45 | 1 060 | 1 028 | 992 | 49 | 110 | 28 | 203,39 |
| 1 200 | 1 485 | 1 390 | 52 | 1 268 | 1 228 | 1 192 | 51 | 125 | 32 | 284,94 |
| Pу = 2,5 МПа (25 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 |
| 20 | 105 | 75 |  | 38 | 26 | 18 |  | 34 |  | 0,97 |
| 25 | 115 | 85 |  | 45 | 33 | 25 |  | 36 |  | 1,18 |
| 32 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 |  | 1,83 |
| 40 | 145 | 110 |  | 64 | 46 | 38 |  | 45 |  | 2,19 |
| 50 | 160 | 125 |  | 76 | 58 | 49 | 17 |  |  | 2,78 |
| 65 | 180 | 145 |  | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 |
| 80 | 195 | 160 |  | 110 | 90 | 78 |  | 52 |  | 4,44 |
| 100 | 230 | 190 | 22 | 132 | 110 | 96 | 21 | 58 |  | 6,51 |
| 125 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 121 | 23 | 65 |  | 9,41 |
| 150 | 300 | 250 |  | 186 | 161 | 146 | 25 | 68 |  | 12,52 |
| 200 | 360 | 310 |  | 245 | 222 | 202 | 27 | 75 | 12 | 17,44 |
| 250 | 425 | 370 | 30 | 300 | 278 | 254 | 29 |  |  | 24,40 |
| 300 | 485 | 430 |  | 352 | 330 | 303 | 32 | 80 | 16 | 33,29 |
| 350 | 550 | 490 | 33 | 406 | 382 | 351 | 36 | 85 |  | 46,57 |
| 400 | 610 | 550 |  | 464 | 432 | 398 | 40 | 100 |  | 64,81 |
| 500 | 730 | 660 | 39 | 570 | 535 | 500 | 44 |  | 20 | 88,91 |
| 600 | 840 | 770 |  | 670 | 636 | 600 | 49 | 115 |  | 123,70 |
| 800 | 1 075 | 990 | 45 | 874 | 826 | 790 | 55 | 135 | 24 | 213,90 |
| 1 000 | 1 315 | 1 210 | 56 | 1 084 | 1 028 | 992 | 59 | 150 | 28 | 312,12 |
| 1 200 | 1 525 | 1 420 |  | 1 288 | 1 228 | 1 192 | 62 | 160 | 32 | 387,50 |
| Pу = 4,0 МПа (40 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 |
| 20 | 105 | 75 |  | 38 | 26 | 18 |  | 34 |  | 0,97 |
| 25 | 115 | 85 |  | 45 | 33 | 25 |  | 36 |  | 1,18 |
| 32 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 |  | 1,83 |
| 40 | 145 | 110 |  | 64 | 46 | 38 |  | 45 |  | 2,19 |
| 50 | 160 | 125 |  | 76 | 58 | 48 | 17 |  |  | 2,81 |
| 65 | 180 | 145 |  | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 |
| 80 | 195 | 160 |  | 112 | 90 | 78 | 21 | 55 |  | 4,80 |
| 100 | 230 | 190 | 22 | 138 | 110 | 96 | 23 | 65 |  | 7,40 |
| 125 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 120 | 25 |  |  | 10,00 |
| 150 | 300 | 250 |  | 186 | 161 | 145 | 27 | 68 |  | 13,03 |
| 200 | 375 | 320 | 30 | 250 | 222 | 200 | 35 | 85 | 12 | 24,44 |
| 250 | 445 | 385 | 33 | 310 | 278 | 252 | 39 | 98 |  | 37,59 |
| 300 | 510 | 450 |  | 368 | 330 | 301 | 42 | 112 | 16 | 57,10 |
| 350 | 570 | 510 |  | 481 | 382 | 351 | 48 | 116 |  | 70,34 |
| 400 | 655 | 585 | 39 | 480 | 432 | 398 | 54 | 135 |  | 106,76 |
| 500 | 755 | 670 | 45 | 580 | 535 | 495 | 58 | 140 | 20 | 132,33 |
| 600 | 890 | 795 | 52 | 686 | 636 | 595 |  |  |  | 180,95 |
| 800 | 1 135 | 1 030 | 56 | 908 | 826 | 795 | 71 | 190 | 24 | 343,69 |
| 1 000 | 1 360 | 1 250 |  | 1 140 | 1 028 | 995 | 77 | 235 | 28 | 540,75 |
| 1 200 | 1 575 | 1 460 | 62 | 1 350 | 1 228 | 1 195 | 80 | 250 | 32 | 690,59 |
| Pу = 6,3 МПа (63 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 16 | 46 | 4 | 1,15 |
| 20 | 125 | 90 | 18 | 48 | 62 | 18 | 18 | 54 |  | 1,80 |
| 25 | 135 | 100 |  | 52 | 33 | 25 | 20 | 56 |  | 2,30 |
| 32 | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 21 | 60 |  | 2,94 |
| 40 | 165 | 125 |  | 74 | 46 | 37 |  | 65 |  | 3,75 |
| 50 | 175 | 135 |  | 86 | 58 | 47 | 23 | 67 |  | 4,63 |
| 65 | 200 | 160 |  | 106 | 77 | 64 | 25 | 72 | 8 | 6,29 |
| 80 | 210 | 170 |  | 120 | 90 | 77 | 27 |  |  | 7,22 |
| 100 | 250 | 200 | 26 | 140 | 110 | 94 | 29 | 77 |  | 10,71 |
| 125 | 295 | 240 | 30 | 172 | 135 | 118 | 33 | 95 |  | 17,13 |
| 150 | 340 | 280 | 33 | 206 | 161 | 142 | 35 | 105 |  | 24,60 |
| 200 | 405 | 345 |  | 264 | 222 | 198 | 41 | 110 | 12 | 36,60 |
| 250 | 470 | 400 | 39 | 316 | 278 | 246 | 45 | 115 |  | 50,89 |
| 300 | 530 | 460 |  | 370 | 330 | 294 | 50 | 120 | 16 | 68,15 |
| 350 | 595 | 525 | 39 | 430 | 382 | 342 | 56 | 140 |  | 98,68 |
| 400 | 670 | 585 | 45 | 484 | 432 | 386 | 62 | 155 |  | 135,80 |
| 500 | 800 | 705 | 52 | 594 | 535 | 485 | 66 | 165 | 20 | 192,74 |
| 600 | 925 | 820 | 56 | 704 | 636 | 585 | 71 | 180 |  | 269,27 |
| 800 | 1 165 | 1 050 | 62 | 920 | 826 | 785 | 85 | 225 | 24 | 463,87 |
| 1 000 | 1 415 | 1 290 | 70 | 1 160 | 1 028 | 985 | 92 | 280 | 28 | 980,60 |
| 1 200 | 1 665 | 1 530 | 78 | 1 386 | 1 228 | 1 185 | 95 | 315 | 32 | 1 263,72 |
| Pу = 10,0 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 18 | 46 | 4 | 1,26 |
| 20 | 125 | 90 | 18 | 48 | 26 | 18 | 20 | 51 |  | 1,98 |
| 25 | 135 | 100 |  | 52 | 33 | 25 | 22 | 56 |  | 2,48 |
| 32 | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 |  | 60 |  | 3,05 |
| 40 | 165 | 125 |  | 76 | 46 | 37 | 23 | 67 |  | 4,06 |
| 50 | 195 | 145 | 26 | 86 | 58 | 45 | 25 | 68 |  | 6,03 |
| 65 | 220 | 170 |  | 110 | 77 | 62 | 29 | 80 | 8 | 8,52 |
| 80 | 230 | 180 |  | 124 | 90 | 75 | 31 | 87 |  | 9,91 |
| 100 | 265 | 210 | 30 | 146 | 110 | 92 | 35 | 97 |  | 14,65 |
| 125 | 310 | 250 | 33 | 180 | 135 | 112 | 39 | 112 |  | 23,32 |
| 150 | 350 | 290 |  | 214 | 161 | 136 | 43 | 125 | 12 | 32,87 |
| 200 | 240 | 360 | 39 | 276 | 222 | 190 | 51 | 140 |  | 54,24 |
| 250 | 500 | 430 |  | 340 | 278 | 236 | 57 | 160 |  | 85,24 |
| 300 | 585 | 500 | 45 | 400 | 330 | 248 | 66 | 180 | 16 | 127,78 |
| 350 | 655 | 560 | 52 | 460 | 382 | 332 | 72 | 195 |  | 170,94 |
| 400 | 715 | 620 |  | 510 | 432 | 376 | 76 | 200 |  | 216,86 |