Отводы сварные секторные ТУ 51-29-81

| Краткая техническая характеристика: |  |
| --- | --- |
| Условное давление, Ру, МПа | От 5,5 до 10,0 |
| Наружный диаметр,D | От 720-1420 мм |
| Температура, tºC | до -60ºС |
| Угол, гр. | От 3° до 30° через 3° |
| Радиус поворота, R | 5 Ду и 6,5Ду |
| Материал | 20, 09Г2С, 17Г1С |

Технические условия ТУ 51-29-81 распространяются на тройники сварные, тройники сварные с накладками и отводы сварные секторные.

Тройники и отводы сварные используются для внутриотраслевого применения Мингазпрома. Тройники и отводы сварные предназначаются для ответвлений от магистральных и обвязочных трубопроводов для транспортирования некоррозионноактивного газа в условиях Крайнего Севера.

Толщина стенки соединительных деталей рассчитывается в соответствии с СНиП 2.05.06-85.

Пример условного обозначения отвода сварного с наружным диаметром 1220 мм, с углом поворота φ=15° на Ру=7,5 МПа при коэффициенте условий работ 0,75:

Отвод ОСС 15°-1220-7,5-0,6-10,0-0,75 ТУ 51-29-81

| Dу, мм | Dн, мм | S, мм | Угол, гр | L, мм | R, мм | PN, МПа (кгс/см2) |  | Теор. масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | При коэффициенте работы трубопровода |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m=0,6 | m=0,75 |  |
| 700 | 720 | 11,3 | 3 | 259 | 4 600 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 47 |
|  |  |  | 6 | 518 |  |  |  | 95 |
|  |  |  | 7,5 | 516 | 3 600 |  |  | 94 |
|  |  |  | 9 | 777 | 4 600 |  |  | 143 |
|  |  |  | 12 | 1 035 |  |  |  | 191 |
|  |  |  | 15 | 1 030 | 3 600 |  |  | 187 |
|  |  |  | 18 | 1 239 |  |  |  | 224 |
|  |  |  | 21 | 1 442 |  |  |  | 261 |
|  |  |  | 24 | 1 647 |  |  |  | 299 |
|  |  |  | 27 | 1 849 |  |  |  | 336 |
|  |  |  | 30 | 2 043 |  |  |  | 373 |
|  |  | 14,0 | 3 | 259 | 4 600 |  | 10,0 (100) | 58 |
|  |  |  | 6 | 518 |  |  |  | 118 |
|  |  |  | 7,5 | 516 | 3 600 |  |  | 116 |
|  |  |  | 9 | 777 | 4 600 |  |  | 177 |
|  |  |  | 12 | 1 035 |  |  |  | 236 |
|  |  |  | 15 | 1 030 | 3 600 |  |  | 232 |
|  |  |  | 18 | 1 239 |  |  |  | 276 |
|  |  |  | 21 | 1 442 |  |  |  | 322 |
|  |  |  | 24 | 1 647 |  |  |  | 369 |
|  |  |  | 27 | 1 849 |  |  |  | 415 |
|  |  |  | 30 | 2 043 |  |  |  | 464 |
|  |  | 16,0 | 3 | 259 | 4 600 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 66 |
|  |  |  | 6 | 518 |  |  |  | 133 |
|  |  |  | 7,5 | 516 | 3 600 |  |  | 131 |
|  |  |  | 9 | 777 | 4 600 |  |  | 200 |
|  |  |  | 12 | 1 035 |  |  |  | 268 |
|  |  |  | 15 | 1 030 | 3 600 |  |  | 262 |
|  |  |  | 18 | 1 239 |  |  |  | 314 |
|  |  |  | 21 | 1 442 |  |  |  | 367 |
|  |  |  | 24 | 1 647 |  |  |  | 420 |
|  |  |  | 27 | 1 849 |  |  |  | 472 |
|  |  |  | 30 | 2 043 |  |  |  | 524 |
| 1 000 | 1 020 | 12,9 | 3 | 366 | 3 500 | 5,5 (55) | 7,5 (75) | 109 |
|  |  |  | 6 | 732 |  |  |  | 218 |
|  |  |  | 7,5 | 732 | 5 100 |  |  | 214 |
|  |  |  | 9 | 1 098 | 6 500 |  |  | 327 |
|  |  |  | 12 | 1 463 |  |  |  | 437 |
|  |  |  | 15 | 1 460 | 5 100 |  |  | 428 |
|  |  |  | 18 | 1 755 |  |  |  | 514 |
|  |  |  | 21 | 2 044 |  |  |  | 600 |
|  |  |  | 24 | 2 332 |  |  |  | 686 |
|  |  |  | 27 | 2 619 |  |  |  | 772 |
|  |  |  | 30 | 2 895 |  |  |  | 857 |
|  |  | 16,0 | 3 | 366 | 6 500 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 134 |
|  |  |  | 6 | 732 |  |  |  | 269 |
|  |  |  | 7,5 | 732 | 5 100 |  |  | 265 |
|  |  |  | 9 | 1 098 | 6 500 |  |  | 410 |
|  |  |  | 12 | 1 463 |  |  |  | 540 |
|  |  |  | 15 | 1 460 | 5 100 |  |  | 530 |
|  |  |  | 18 | 1 755 |  |  |  | 635 |
|  |  |  | 21 | 2 044 |  |  |  | 741 |
|  |  |  | 24 | 2 332 |  |  |  | 853 |
|  |  |  | 27 | 2 619 |  |  |  | 953 |
|  |  |  | 30 | 2 895 |  |  |  | 1 060 |
|  |  | 18,4 | 3 | 366 | 6 500 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 153 |
|  |  |  | 6 | 732 |  |  |  | 307 |
|  |  |  | 7,5 | 732 | 5 100 |  |  | 301 |
|  |  |  | 9 | 1 098 | 6 500 |  |  | 463 |
|  |  |  | 12 | 1 463 |  |  |  | 618 |
|  |  |  | 15 | 1 460 | 5 100 |  |  | 606 |
|  |  |  | 18 | 1 755 |  |  |  | 726 |
|  |  |  | 21 | 2 044 |  |  |  | 847 |
|  |  |  | 24 | 2 332 |  |  |  | 970 |
|  |  |  | 27 | 2 619 |  |  |  | 1 091 |
|  |  |  | 30 | 2 895 |  |  |  | 1 215 |
|  |  | 21,5 | 3 | 366 | 6 500 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 176 |
|  |  |  | 6 | 732 |  |  |  | 356 |
|  |  |  | 7,5 | 732 | 5 100 |  |  | 354 |
|  |  |  | 9 | 1 098 | 6 500 |  |  | 537 |
|  |  |  | 12 | 1 463 |  |  |  | 717 |
|  |  |  | 15 | 1 460 | 5 100 |  |  | 708 |
|  |  |  | 18 | 1 755 |  |  |  | 846 |
|  |  |  | 21 | 2 044 |  |  |  | 987 |
|  |  |  | 24 | 2 332 |  |  |  | 1 129 |
|  |  |  | 27 | 2 619 |  |  |  | 1 271 |
|  |  |  | 30 | 2 895 |  |  |  | 1 415 |
| 1 200 | 1 220 | 15,4 | 3 | 439 | 7 800 | 5,5 (55) | 7,5 (75) | 185 |
|  |  |  | 6 | 879 |  |  |  | 373 |
|  |  |  | 7,5 | 875 | 6 100 |  |  | 366 |
|  |  |  | 9 | 1 317 | 7 800 |  |  | 560 |
|  |  |  | 12 | 1 755 |  |  |  | 749 |
|  |  |  | 15 | 1 746 | 6 100 |  |  | 732 |
|  |  |  | 18 | 2 099 | 7 100 |  | 5,5 (55) | 877 |
|  |  |  | 21 | 2 446 |  |  | 7,5 (75) | 1 023 |
|  |  |  | 24 | 2 789 |  |  |  | 1 170 |
|  |  |  | 27 | 3 132 |  |  |  | 1 317 |
|  |  |  | 30 | 3 463 |  |  |  | 1 464 |
|  |  | 19,1 | 3 | 439 | 7 800 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 228 |
|  |  |  | 6 | 879 |  |  |  | 460 |
|  |  |  | 7,5 | 875 | 6 100 |  |  | 453 |
|  |  |  | 9 | 1 317 | 7 800 |  |  | 692 |
|  |  |  | 12 | 1 755 |  |  |  | 924 |
|  |  |  | 15 | 1 746 | 6 100 |  |  | 906 |
|  |  |  | 18 | 2 099 |  |  |  | 1 082 |
|  |  |  | 21 | 2 446 |  |  |  | 1 263 |
|  |  | 20,5 | 24 | 2 789 |  |  |  | 1 556 |
|  |  | 19,1 | 27 | 3 132 |  |  |  | 1 626 |
|  |  | 20,5 | 18 | 2 099 |  |  |  | 1 160 |
|  |  |  | 21 | 2 446 |  |  |  | 1 350 |
|  |  |  | 24 | 2 789 |  |  |  | 1 556 |
|  |  |  | 27 | 3 132 |  |  |  | 1 743 |
|  |  |  | 30 | 3 463 |  |  |  | 1 812 |
|  |  | 22,0 | 3 | 439 | 7 800 |  | 10,0 (100) | 262 |
|  |  |  | 6 | 879 |  |  |  | 528 |
|  |  |  | 7,5 | 875 | 6 100 |  |  | 516 |
|  |  |  | 9 | 1 317 | 7 800 |  |  | 794 |
|  |  |  | 12 | 1 755 |  |  |  | 1 063 |
|  |  |  | 15 | 1 746 | 6 100 |  |  | 1 039 |
|  |  |  | 18 | 2 099 |  |  |  | 1 244 |
|  |  |  | 21 | 2 446 |  |  |  | 1 451 |
|  |  |  | 24 | 2 789 |  |  |  | 1 661 |
|  |  |  | 27 | 3 132 |  |  |  | 1 870 |
|  |  |  | 30 | 3 463 |  |  |  | 2 085 |
| 1 400 | 1 420 | 19,5 | 3 | 502 | 8 900 | 5,5 (55) | 7,5 (75) | 311 |
|  |  |  | 6 | 1 004 |  |  |  | 625 |
|  |  |  | 7,5 | 1 019 | 7 100 |  |  | 637 |
|  |  |  | 9 | 1 505 | 8 900 |  |  | 952 |
|  |  |  | 12 | 2 005 |  |  |  | 1 255 |
|  |  |  | 15 | 2 033 | 7 100 |  |  | 1 274 |
|  |  |  | 18 | 2 443 |  |  |  | 1 501 |
|  |  |  | 21 | 2 846 |  |  |  | 1 751 |
|  |  |  | 24 | 3 246 |  |  |  | 2 002 |
|  |  |  | 27 | 3 647 |  |  |  | 2 254 |
|  |  |  | 30 | 4 032 |  |  |  | 2 546 |
|  |  | 23,2 | 3 | 502 | 8 900 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 366 |
|  |  |  | 6 | 1 004 |  |  |  | 738 |
|  |  |  | 7,5 | 1 019 | 7 100 |  |  | 744 |
|  |  |  | 9 | 1 505 | 8 900 |  |  | 1 111 |
|  |  |  | 12 | 2 005 |  |  |  | 1 484 |
|  |  |  | 15 | 2 033 | 7 100 |  |  | 1 488 |
|  |  |  | 30 | 4 032 |  |  |  | 2 976 |
|  |  | 24,3 | 3 | 502 | 8 900 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 385 |
|  |  |  | 6 | 1 004 |  |  |  | 775 |
|  |  |  | 7,5 | 1 019 | 7 100 |  |  | 781 |
|  |  |  | 9 | 1 505 | 8 900 |  |  | 1 166 |
|  |  |  | 12 | 2 005 |  |  | 10,0 (100) | 1 559 |
|  |  |  | 15 | 2 033 | 7 100 |  |  | 1 563 |
|  |  |  | 18 | 2 443 |  |  | 7,5 (75) | 1 863 |
|  |  |  | 21 | 2 846 |  |  |  | 2 175 |
|  |  |  | 24 | 3 246 |  |  |  | 2 487 |
|  |  |  | 27 | 3 647 |  |  |  | 2 800 |
|  |  |  | 30 | 4 032 |  |  | 10,0 (100) | 3 125 |
|  |  | 26,7 | 3 | 502 | 8 900 |  |  | 420 |
|  |  |  | 6 | 1 004 |  |  |  | 847 |
|  |  |  | 7,5 | 1 019 | 7 100 |  |  | 845 |
|  |  |  | 9 | 1 505 | 8 900 |  |  | 1 276 |
|  |  |  | 12 | 2 005 |  |  |  | 1 709 |
|  |  |  | 15 | 2 033 | 7 100 |  |  | 1 700 |
|  |  |  | 18 | 2 443 |  |  |  | 2 040 |
|  |  |  | 21 | 2 846 |  |  |  | 2 382 |
|  |  |  | 24 | 3 246 |  |  |  | 2 723 |
|  |  |  | 27 | 3 647 |  |  |  | 3 065 |
|  |  |  | 30 | 4 032 |  |  |  | 3 410 |
|  |  | 31,9 | 3 | 502 | 8 900 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 495 |
|  |  |  | 6 | 1 004 |  |  |  | 1 003 |
|  |  |  | 7,5 | 1 019 | 7 100 |  |  | 1 000 |
|  |  |  | 9 | 1 505 | 8 900 |  |  | 1 514 |
|  |  |  | 12 | 2 005 |  |  |  | 2 025 |
|  |  |  | 15 | 2 033 | 7 100 |  |  | 2 016 |
|  |  |  | 30 | 4 032 |  |  |  | 4 051 |